单芯圆形室内光缆

产品描述

- 光缆外径小、重量轻、弯曲性能好、开剥方便、施工成本低；

- 芳纶纤维增强单元，光缆具有良好的抗拉伸性能；

- 护套的机械物理性能满足相关标准的要求；

- 具有较好的机械和环境性能，满足市场和用户的各种要求；

- 护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。

传输性能

- 光纤的光学传输性能满足相关标准要求

- 单模光纤的模场直径和尺寸参数满足表1规定

表1

| 光纤类型 | 模场直径 （um） |  | 包层直径 （um） |  | 包层 不圆度 （%） | 芯/包层 同心度误差 （um） | 涂覆层直径 （um） |  | 着色层直径 （um） |  | 包层/涂覆层同心度误差（um） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 |  |  | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 |  |
| B1 | 8.6~9.5 | ±0.7 | 125.0 | ±1.0 | ≤2.0 | ≤0.8 | 245 | ±10 | 250 | ±15 | ≤12.5 |
| B6 | 6.3~9.5 | ±0.4 |  | ±0.7 | ≤1.0 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |

- 多模光纤的模场直径和尺寸参数满足表2规定

表2

| 光纤类型 | 芯径 （um） |  | 包层直径 （um） |  | 包层 不圆度 （%） | 芯/包层 同心度误差 （um） | 涂覆层直径 （um） |  | 着色层直径 （um） |  | 包层/涂覆层同心度误差（um） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 |  |  | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 |  |
| A1a | 50.0 | ±3.0 | 125.0 | ±2.0 | ≤2 | ≤3.0 | 245 | ±10 | 250 | ±15 | ≤12.5 |
| A1b | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

典型结构型式

| 结构型式代号 | 名称 | 适用范围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直布线 | 水平布线 | 互 连线 | 单根阻燃 | 成束 阻燃 |
| GJFJV | 非金属加强件、紧套光纤、聚氯乙烯护套室内光缆 | ∨ | △ | △ | △ | ∨ |
| GJFJU | 非金属加强件、紧套光纤、聚氨酯护套室内光缆 |  | ∨ | △ |  |  |
| GJFJZY | 非金属加强件、紧套光纤、阻燃式聚乙烯护套室内光缆 | △ | △ | ∨ | ∨ | △ |
| 注：在“适用范围”栏中表示△适用，∨表示可用 |  |  |  |  |  |  |

结构示意图

主要技术参数

| 被覆层型式 | 被覆层外径(mm) |  | 护套最小厚度(mm) |  | 护套外径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | 容差 |  |  |  |
| 紧套 | 0.50~0.60 | ±0.05 | 0.2 |  | 1.6±0.2 |
|  | 0.80~0.90 |  | 0.3 |  | 2.0±0.2 |
|  |  |  | 0.4 |  | 2.5±0.2 |
|  |  |  |  |  | 2.8±0.2 |
|  |  |  |  |  | 3.0±0.2 |
| 允许拉伸力（N） | 长期 |  |  | 60 |  |
|  | 短期 |  |  | 100 |  |
| 允许压扁力（N/100mm） | 长期 |  |  | 100 |  |
|  | 短期 |  |  | 500 |  |
| 适用温度范围（℃） | -40~+60 |  |  |  |  |

订货信息

DTT-GJ01-□ □ - □ □

护套类型

护套颜色

光纤类型

光纤芯数

| 光纤类型： 01——B1（B1.1/B1.3） 02——B6 03——OM1（千兆） 04——OM2（千兆） 05——OM3（300m万兆） | 06——OM3（550m万兆） 光纤芯数： 01 护套颜色： O——桔色 Y——黄色 | 护套类型： V——表示PVC护套 Y——聚乙烯护套 U——表示聚氨酯护套 Z——表示LSZH护套 |
| --- | --- | --- |