[image: image4.jpg]


                      全国服务热线 : 0531-88193372

室内多芯圆形配线光缆

产品描述

光缆外径小、重量轻、弯曲性能好、开剥方便、施工成本低；

芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；

护套的机械物理性能满足相关标准的要求；
具有较好的机械和环境性能，满足市场和用户的各种要求；

护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。
传输性能

光纤的光学传输性能满足相关标准要求

单模光纤的模场直径和尺寸参数满足表1规定

表1

	光纤类型
	模场直径

（um）
	包层直径

（um）
	包层

不圆度

（%）
	芯/包层

同心度误差

（um）
	涂覆层直径

（um）
	着色层直径

（um）
	包层/涂覆层同心度误差（um）

	
	标称值
	容差
	标称值
	容差
	
	
	标称值
	容差
	标称值
	容差
	

	B1
	8.6~9.5
	±0.7
	125.0
	±1.0
	≤2.0
	≤0.8
	245
	±10
	250
	±15
	≤12.5

	B6
	6.3~9.5
	±0.4
	
	±0.7
	≤1.0
	≤0.5
	
	
	
	
	


多模光纤的模场直径和尺寸参数满足表2规定

表2

	光纤类型
	芯径

（um）
	包层直径

（um）
	包层

不圆度

（%）
	芯/包层

同心度误差

（um）
	涂覆层直径

（um）
	着色层直径

（um）
	包层/涂覆层同心度误差（um）

	
	标称值
	容差
	标称值
	容差
	
	
	标称值
	容差
	标称值
	容差
	

	A1a
	50.0
	±3.0
	125.0
	±2.0
	≤2
	≤3.0
	245
	±10
	250
	±15
	≤12.5

	A1b
	62.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


典型结构型式

	结构型式代号
	名称
	适用范围

	
	
	垂直布线
	水平布线
	互

连线
	单根阻燃
	成束

阻燃

	GJPFJV
	非金属加强件、紧套光纤、聚氨酯护套室内配线光缆
	∨
	△
	∨
	△
	∨

	GJPFJZY
	非金属加强件、紧套光纤、阻燃式聚乙烯室内配线光缆
	△
	△
	
	∨
	△

	注：在“适用范围”栏中表示△适用，∨表示可用


结构示意图

[image: image3.png]FEIEL R
@ SUN - GuangLong



                                      [image: image1.png]SERBRAXRARREE



      

主要技术参数

	被覆层型式
	被覆层外径(mm)
	护套外径(mm)

	
	标称值
	容差
	4芯
	6芯
	8芯
	12芯
	16芯
	24芯
	48芯

	紧套
	0.50-0.60
	
[image: image2.wmf]±

0.05
	5.0
	5.2
	5.5
	6.5
	7.5
	8.0
	12.5

	
	0.80-0.90
	
	
	
	
	
	
	
	

	允许拉伸力（N）
	长期
	200

	
	短期
	600

	允许压扁力（N/100mm）
	长期
	200

	
	短期
	1000

	适用温度范围（℃）
	-40~+60


网址：www.sunguanglong.com           地址：济南市高新区舜泰广场1号楼东座6F
--

[image: image4.jpg]_1234567890.unknown

